

VAVEX 1990 s.r.o.

**Tapeta vyrobená ze sklovláknité příze, mechanicky i chemicky velmi odolná, překlenující trhliny, v konečné úpravě velmi snadno čistitelná.**

|  |
| --- |
| Tkanina vyrobená ze sklovláknité příze, velmi pevná při řezu – netřepí se. V kompletní skladbě je oděruvzdorná, rozměrově stabilní, překlenující trhliny, s vysokým stupněm čistitelnosti a odolnosti poškozením nárazem. |
| **Použití** | Ve veřejných i soukromých prostorách zatížených velkým provozem (chodby, schodiště, pokoje atd.) at jsou to již novostavby či rekonstrukce. |
| **Vlastnosti** | Sklovláknitá tapeta je v kompletním systému odolná nárazu a tlaku, překlenuje trhliny, snadno se zpracovává a nebobtná. |
| **Stříhání** | Jednotlivé pruhy tapety stříhat s přidáním 5 – 10 cm k požadované délce (pro srovnání spodní - podlaha a horní roviny - strop). V průběhu stříhání tapety kontrolujte zda je tkané vlákno tapet bez poškození. Po nalepení tapety nemůže být tedy uznána žádná reklamace k tomuto uvedenému poškození. Tyto vady ve skelné tkanině jsou označeny na hraně tapety a jsou nahrazeny prodloužením návinu. Pro dodržení struktury nikdy nelepte pruhy opačnými směry. |
| **Lepení** | Provádí se neředěným lepidlem Wall-fix Uniglass. Lepidlo se nanese v šířce 1 – 2 pruhů pomocí válečku z jehněčiny, nebo štětky. Jednotlivé pruhy tapety se lepí tzv. „na sraz“. Po přitisknutí uhladit pomocí spec. plastové stěrky na sklovláknité tapety. Přesahy ihned oříznout tapetářským nožem. Pokud se pruhy při lepení překrývají, je nejvhodnější vlnitý řez tapetářským nožem. U rohů, které přečnívají je třeba dbát aby se lepené pruhy překrývaly pro následné provedení bezproblémového řezu. |
| **Technika nanášení** |  Po cca. 12 hodinovém schnutí může být sklovláknitá tapeta přetřena krycím nátěrem nebo dalšími vhodnými materiály dle doporučení technika. Dbejte technických listů výrobce barev. |
| **Skladování** | Sklovláknité tapety je nutno skladovat v suchu. |
| **Příprava podkladu** | Podklad musí být čistý, suchý a nosný. Odstranit všechny bobtnající podklady jako jsou staré tapety a nátěry. Praskliny a nerovnosti odborně vyrovnat pomocí tmelů a vyrovnávacích hmot Silně savé podklady penetrovat pomocí penetrace MasterGrunt Koncentrat. |
| **Poznámka** | Předchozí údaje jsou pouze všeobecnými doporučeními. Pracovní podmínky, jakost podkladu a ostatní vlivy na které nemá výrobce a dodavatel vliv, vylučují veškeré nároky z uvedených údajů. Pro odstranění pochybností doporučujeme vlastní zkoušku na místě. Při složitějším postupu nanášení, či náročnějších podmínkách, se vždy poraďte s technikem výrobce. |